## Slide 1: 究極のインバー合金IC-DX
2017.11.17
新報国製鉄株式会社
研究開発部
坂口 直輝
第7回 可視赤外線観測装置技術ワークショップ2017

## Slide 2
- アウトライン -
インバー合金とは
2. インバー合金開発の歴史
3. インバー合金の主な課題
4. IC-DXの開発
5. インバー合金の適応事例

## Slide 3
◆インバー合金とは
インバー合金＝低熱熱膨張合金
合金名 | 主成分 | 熱膨張 (×10-6/K) | 一般的用途
Invar (36Invar) | 36%Ni-Fe | ≦2.0 | 成型金型
Super Invar | 32%Ni-5%Co-Fe | ≦1.0 | 液晶/有機EL 製造装置
Zero Invar | 32%Ni-5%Co-Fe (高純度) | 0 | 半導体 製造装置
Ductile Invar | High C-36%Ni | 2.0 | 工作機械
Stainless Invar | Fe-52%Co-11%Cr | 0 (再現できていない) | なし
※インバーは低熱膨張合金、 Invar は36%Ni-Fe Invarを意味とさせていただきます
Page1

## Slide 4
Super Invarの熱膨張曲線（R.T.～330℃）
屈曲点
TEMPERATURE
DLT(μm)
CTE(×10-6/K)
熱による伸び － 磁歪による収縮 ＝ 低熱膨張特性
※屈曲点以上の温度では磁歪は消失し、低熱膨張性は失われる
Page2

## Slide 5
◆インバー合金の開発の歴史
ギョーム先生(スイス)によりInvar合金を発見
※鉄鋼材料でノーベル賞受賞は初であり、現在でも他にはいない
増本量先生(東北大学)によりSuper Invar合金(Fe-Ni-Co)を発見
増本先生によりStainless Invar合金(Fe-Co-Cr)を発見
1897年
1932年
1938年
Super InvarやStainless Invarで熱膨張＝0を実験室レベルでは達成していたが、市場ニーズ及び製品化の困難さにより産業ベースでは実用化に至らなかったが、近年のニーズや技術向上によりZero Invarが実用化されてきています。
尚、Stainless Invarに関しては低熱膨張がなかなか再現されず、現在もまったく普及していません。
Page3

## Slide 6
新報国製鉄株式会社の概要
代表者 | 成瀬 正
資本金 | 1億7550万円
設立 | 1939年 (設立78年)
所在地 | 本社・研究所 埼玉県川越市 工場 三重県川越町
従業員 | 約100名（埼玉=40名 三重=60名）
株式 | 東証JASDAQスタンダード （5542）
ISO | ISO9001、ISO14001取得
事業内容 | 特殊鋼の開発、製造、販売
月産能力 | 鋳鋼品＝150トン 鍛鋼品＝200トン
Page4
Notes: 新報国製鉄の概要といたしまして、
従業員は埼玉約40名、三重約60名、連結して100名程度です。
株式は東証ジャスダックスタンダードに上場しております。
事業内容は特殊鋼の開発・製造・販売であり、
本社側は主に鍛鋼品の取り扱いと研究・営業にて事業を行い、
三重側は主に鋳鋼品の製造と取り扱いをしています。

## Slide 7
1984年 Invar鋳鋼・Super Invar鋳鋼を実用化 【IC-36】・【IC-36S】
※日本で初めてインバー合金の鋳鋼(鋳物)を開発製造
1989年 快削性Super Invar鋳鋼を実用化 【IC-36FS】
2014年 液晶製造装置の大型鋳物で、高剛性Invarを実用化 【IC-EX1】
※特許取得
2015年 大型鋳物で高剛性Zero Invarを実用化 【IC-ZX】
※特許出願
2016年 耐極寒用Zero Invarを実用化 【IC-LTX】
※特許出願
2017年 【IC-DX】を実用化
※特許出願
CFRP成型用低熱膨張金型材を実用化 【IC-HS4】
※特許出願
新報国製鉄のインバー合金開発の歴史
Page5

## Slide 8
特徴 | 鋼種名 | 熱膨張 (×10-6/K) | ヤング率 (GPa) | 使用可能 温度域(℃) | 主な用途
Invar | IC-36 | <2.0 | 120 | ≧-196 | －
Super Invar | IC-36S | <1.0 | 120 | ≧-30 | 半導体製造装置
快削性 | IC-36FS | <1.0 | 120 | ≧-30 | 半導体製造装置
Stainless Invar | SLE-2 | 5.0 | 170 | ― | 研磨定盤
高剛性※ | IC-EX1 | 1.5 | 145 | ― | 液晶製造装置
耐極寒用 | IC-LTX | <0.1 | 130 | ≧-100 | 宇宙関係
ゼロ膨張※ | IC-ZX | 0 | 130 | ≧-20 | 半導体製造装置
究極 | IC-DX | <0.3 | 160 | ≧-253 | TMT
新報国製鉄のインバー合金主要ラインナップ
※クライオ(深冷)処理-再結晶処理により高剛性を実現しております
インバー合金は全部で33材質を有しており、メニューの多さ(技術も)では世界一と自負しております。
Page6

## Slide 9
◆インバー合金の主な課題
低温安定性
経年変化
低ヤング率
耐食性
課題
インバー合金の課題
1
2
3
4
低温域でのマルテンサイト変態
長期間による寸法変化
鉄鋼材料の6～7割程度
ステンレス鋼には及ばない
Page7

## Slide 10
Fe-Ni(-Co)系インバー合金は常温ではオーステナイト単相組織であるが、低温下でマルテンサイト変態が起こる。Ni量にてマルテンサイト変態温度(Ms点)は変化する。
Super Invar合金は熱膨張係数が小さいが低温安定性がない。
Super Invar(32%Ni)
Ms点＝－50℃
インバー合金の低温組織安定性
Page8
Invar

## Slide 11
長さ変化率(％)
当社製耐極寒Zero Invar『IC-LTX』
組織変化なしの膨張
Super Invar合金
マルテンサイト変態による膨張
P10
Super Invarのマルテンサイト変態
温度(℃)
①マルテンサイト変態による膨張
②マルテンサイト変態すると低熱膨張性が消失
※IC-LTXの低温安定性は保証値は-80℃で、極低温では使用不可
Page9

## Slide 12
経年変化とは材料の長期間(年単位)にわたる寸法変化のことをいい、固溶したCがより安定位置に拡散することが原因であると、また残留応力も影響すると報告されている。
0.02%C
0.06%C
days
経年変化(ppm)
Invar合金のC%量による経年変化
100℃で100時間後の寸法変化
インバー合金の経年変化
引用：MIT
引用：Guillaume
Page10

## Slide 13
低温安定性
経年変化
低ヤング率
耐食性
課題
Invarの高純度化
（NASA）
対策
インバー合金の課題とその対策(開発)
1
2
3
4
改善されず
Page11

## Slide 14
Invar合金の高純度化
W.M.Sokolowski氏他(NASA)の特許(1994年)
◆高純度の粉末成型Invar
①Ni粉＋Fe粉 Blend
②Isostatic Press
③焼結（1370℃×数日）
④押出し、鍛造 α=0.20×10-6/K
⑤熱処理(炉冷) α=0.70×10-6/K
C | Si | Mn | P | S | Al | Ni | Fe
<0.002 | <0.010 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 37.16 | Bal.
組成(w.t.%)
実用化していないようである。
Page12

## Slide 15
低温安定性
経年変化
低ヤング率
耐食性
課題
Invarの高純度化
NASAでも実用化せず
対策
IC-DX(Stainless Invar)
の開発
インバー合金の課題とその対策(開発)
1
2
3
4
当社IC-DXはすべての
課題を改善できる！
Page13

## Slide 16
◆IC-DXの開発
NASAのInvar合金の高純度は低熱膨張(Super Invarレベル)と低温安定性、経年変化は達成したが、粉末冶金法であり、製造コストが高く、形状・大きさが制限
⇒ 究極のインバー合金ではない
☆増本先生のStainless (Zero)Invarの再現
材料特性はZero Invar合金以上
・耐食性(≒SUS304)
・高剛性(Super Invarの1.5倍)
⇒
究極のインバー合金 IC-DX
Page14

## Slide 17
Chart: Co量
| 53.1 | 53.4 | 53.7 | 54 | 54.4 | 54.9 | 55.2 | 55.5 | 55.8 | 56.1 | 56.4 | 56.7 | 57 | 57.5
当社実験値 | 9.497 | 9.0636 | 9.1 | 8.946 | 8.6349 | 6.5033 | 0.6028 | 0.7042 | 0.5705 | 1.1329 | 1.8008 | 2.0976 | 2.6434 | 3.0594
増本先生文献値 | 3.16 | 2.69 | 1.52 | 0.91 | 0.22 | -1.07 | 4.05
Stainless Zero Invar再現試験結果
低熱膨張域のCo量に誤差あり。
※増本先生の組成は不純物Cが影響していた
差(約1.5%)
Page15

## Slide 18
Stainless Zero Invar顕微鏡組織
Co%
高い
低い
低Coでは組織二相。
低温安定性を考慮し、単相組織の成分とした
Page16

## Slide 19
IC-DXの組織安定性
20K
IC-DX
マルテンサイト
Zero Invar
常温
冷却後
250K
Page17

## Slide 20
Super Invar
Zero Invar
Invar
IC-LTX
IC-DX
(NASA)
0
-100
-200
-273
0
インバー合金のMs点と熱膨張の関係
1
2
Ms点
(℃)
熱膨張(×10-6/K)
IC-ZX
Page18

## Slide 21
Chart: 
| 0.1 | 0.26666666666666666 | 14.3 | 17.3 | 17.816666666666666 | 18.899999999999999 | 19.45 | 20.7 | 21.266666666666669 | 22.6 | 23.183333333333334 | 24.6 | 25.116666666666667 | 26.7 | 27.233333333333331 | 28.9 | 29.45 | 31.2 | 33.216666666666661 | 35.299999999999997 | 38 | 40.5 | 43.266666666666666 | 46.1 | 48.9 | 51.9
 | 300 | 300 | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 105 | 105 | 115 | 115 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300
測定機関：産業技術総合研究所
測定温度範囲：45K(-228℃)～300K(27℃)
冷却方法：極低温冷凍機使用(能力10K)
試験片サイズ：20×20×8mm
試験片加工条件：20×8面平行度・平面度(鏡面)
IC-DX極低温熱膨張測定①
温度制御パターン
24H
48H
0K
100K
200K
300K
Page19

## Slide 22
Chart: 温度 (K)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 273 | 280 | 293 | 300
Fused Silica文献値 | -4.6763e-06 | -1.1968e-05 | -1.8452e-05 | -2.4145e-05 | -2.9061e-05 | -3.3219e-05 | -3.9339e-05 | -4.2674e-05 | -4.3417e-05 | -4.1781e-05 | -3.7998e-05 | -3.2319e-05 | -2.5012e-05 | -1.6367e-05 | -1.0175e-05 | -6.6901e-06 | 0
IC-DX | -3.445e-06 | 2.087e-05 | 6.5355e-05 | 5.8365e-05 | 2.746e-05 | 1.8473e-05 | 1.0984e-05 | 6.191e-06 | 5.2923e-06 | 9.7858e-06 | 2.097e-05 | 3.8744e-05
Invar | 4.7434e-06 | -2.7911e-05 | -8.0188e-05 | -0.00015713 | -0.00022264 | -0.00024041 | -0.00025644 | -0.00026992 | -0.00027966 | -0.0002846 | -0.0002835 | -0.00027581
 | 0.0001 | -0.0004
寸法変化率(45-300K)
IC-DX極低温熱膨張測定②
77K
 | IC-DX | Invar | Fused Silica
77K長さ変化率(%) | 0.00001 | -0.00028 | -0.00002
ΔFused Silica (77K) | 0.00003 | -0.00026 | -
Page20

## Slide 23
 | 熱膨張係数【×10-6/K】 |  | ΔFused Silica (77K)
 | 77K±5K | 77～300K | 
IC-DX | -0.032 | -0.030 | 0.475
Invar | 0.862 | 1.271 | 1.391
IC-DX極低温熱膨張測定③
Chart: 温度 (K)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 273 | 280 | 293 | 300
Fused Silica文献値 | -0.76993 | -0.68858 | -0.6086 | -0.53016 | -0.45342 | -0.37852 | -0.23486 | -0.10028 | 0.02417 | 0.13749 | 0.23873 | 0.32696 | 0.40126 | 0.46069 | 0.4909 | 0.50431 | 0.52372
IC-DX | -1.759 | -1.11 | -0.447 | 0.089 | 0.484 | 0.754 | 0.904 | 0.887 | 0.141 | -0.879 | -0.491
Invar | -0.762 | -0.105 | 0.489 | 0.98 | 1.353 | 1.616 | 1.786 | 1.876 | 1.554 | 0.994 | 0.698
 | 2.5 | -2
各温度での熱膨張係数(45-300K)
77K
Page21

## Slide 24
インバー合金の残量応力(熱処理方法)
Fe-Ni(-Co)系インバー合金は冷却速度が速いと熱膨張下がる ⇒ 水冷
IC-DXは冷却速度が遅いと熱膨張が下がる ⇒ 炉冷
Chart: 研削量(mm)
| 0 | 3.990000000000002 | 8.0300000000000011 | 12.04 | 16.03 | 20.02
830W.Q. | 0.0024 | 0.0793 | 0.1378 | 0.1803 | 0.223 | 0.2745
830F.C. | 0.0021 | 0.0013 | 0.0054 | 0.0086 | 0.0118 | 0.0149
830W.Q.+315A.C. | 0.0023 | 0.0397 | 0.0833 | 0.1267 | 0.1752 | 0.2173
水冷(Fe-Ni-Co系インバー合金)と炉冷(IC-DX)では
残留応力の差が大きいことがわかる。
Page22

## Slide 25: 経年変化測定①
低炭素インバーの製造
当社インバー材鋳物は製造開始当時（1984年）より経年変化を考慮し、低炭素インバー鋳物を製造しております。脱炭精錬(CO脱炭)でC≦0.020を実現しております。
経年変化の研究開始
ギョームのC量による経年変化の再現性試験を熱膨張試験機にて実施したが、サンプル形状・測定環境の問題により再現できず。現在は産業技術総合研究所と共同研究を開始しています。
Page23

## Slide 26
経年変化測定②
ブロックゲージ干渉計
ブロックゲージ干渉計原理図
ブロックゲージ(9T×35W×200L)をインバー合金(供試材)で作製し、光波干渉計にて寸法を絶対測定する。期間は24ヵ月とし、0,2,4,6,12,18,24ヵ月に寸法測定を行う。測定時以外は常温に管理された恒温槽で保管。
Page24

## Slide 27
経年変化測定③
 | IC-ZX | IC-DX | 汎用ｲﾝﾊﾞｰ
24ヵ月後の経年変化 (ppm/年) | 0.06 | 0.83 | 1.63
24ヵ月後の経年変化量
0.04%C
≦0.02%C
≦0.02%C
Chart: 経過日数【days】
| 0 | 35 | 98 | 153 | 331 | 547 | 730
汎用インバー材 | 0 | 0.30672 | 0.7745 | 1.1418 | 2.119 | 2.8005 | 3.2578
当社インバー材(IC-DX該当) | 0 | 0.22878 | 0.46383 | 0.60383 | 1.0427 | 1.3494 | 1.6313
IC-ZX | 0 | -0.058778 | -0.062 | -0.067056 | -0.013056 | 0.079 | 0.1195
破線は
予測値
Page25

## Slide 28
IC-DXの機械的・物理的特性(ヤング率)
熱膨張係数(×10-6/K) |  | ヤング率 （GPa） | 引張強さ (MPa) | 0.2%耐力 (MPa) | 硬さ (HRB)
23±5℃ | 0～60℃ |  |  |  | 
0.16 | 0.66 | 177 | 575 | 213 | 75.3
◎材料特性実測値
Chart: 熱膨張係数【×10-6/K】
| 0 | 2
新開発材 | 170 | 180
従来材 | 120 | 135
ヤング率約1.4倍
Page26

## Slide 29
IC-DX | Invar
SUS403 | SUS303
IC-DXの耐食性
80℃
20min.
15min.
常温
× 30 cycles
100%,80℃水蒸気中(電気炉)
⇒ 室内(大気)
30サイクル後の錆発生状況
30サイクル後の外観写真
Page27

## Slide 30
200角の溶融石英（非球面鏡）を接着するパッドの材料にIC-DXを評価して頂いています。使用温度である77K(液体窒素)及びアライメント調整で常温～77Kの熱膨張が重要である
◆インバー合金の適用事例
溶融石英
（200mm角）
TMT補償光学系IRIS
接着TESTの為、
IC-DXのサンプルを納品
パッド
Page28

## Slide 31
TMT主鏡のDiaphragm等
Mirror Segment
Moving
Frame
Vent
Hole
Mirror
WT
Triangle
Guide
Flexure
Diaphragm
Puck
主鏡のDiaphragmとPuck部分に
海外メーカーのInvar合金が使用される
引用：TMT M1 Segment Support Assembly (SSA)
Preliminary Design Review (PDR)
Page29

## Slide 32
スバル主鏡のスリーブ
海外製のSuper Invar合金を使用
断面図
261個
引用：Carpenter社HP
Page30

## Slide 33
JASMINE赤外線位置天文観測衛星望遠鏡
副鏡支持パネル
副鏡支持ストラット
主鏡支持パネル
検出器支持パネル
検出器支持ストラット
当社の耐極寒用ゼロインバーIC-LTXを地上評価用で納品
※Ms点が低く、万が一のヒータ故障時もインバ―特性を保持する
引用：JAXA相模原技術交流研究会
Page31

## Slide 34
宇宙アンテナ用形状可変副鏡システム
形状制御機構付積層型圧電アクチュエーター
変位拡大機構＆アクチュエーターケース IC-LTX
熱膨張調整用台座 IC-364
引用：宇宙アンテナ形状制御機構の熱変形の評価と低減法の開発(東京工業大学)
Page32

## Slide 35
・半導体製造装置
・液晶製造装置
・３D測定機用ゲージ
・Siウエハ研磨定盤
・CFRP成型金型
etc.
その他の事例
Page33

## Slide 36
◆IC-DXまとめ
Fe-Ni-Co系インバー合金ではなく、Fe-Co-Cr系インバー合金である。
Fe-Co-Cr系インバー合金により、ゼロ膨張・高ヤング率・極低温組織安定性を実現。
Cr含有していることから、他のインバー材より耐食性に優れている。
極低温域でもほぼゼロ熱膨張である。
極低温(20K)でもマルテンサイト組織化しない安定性
熱処理が炉冷であるため、残留応力が少ない
低経年変化を実現する極低炭素の成分
IRISのパッド部分の材料評価中
Page34

## Slide 37
IC-DX・インバー合金
こんな合金をないのか？
その他ご要望がある方は
新報国まで。
ご清聴ありがとうございました。

## Slide 38
IC-DX熱膨張測定
DLT(μm)
温度(℃)
測定機：NETZSCH製DIL402C
測定方法：全膨脹式
試験片サイズ：φ6×25L
最小分解能：0.125nm
測定可能下限温度：-175℃
IC-DX当社熱膨張測定結果(-175～70℃)

## Slide 39
Chart: 温度(℃)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
一般的な合金 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
磁歪 | 0 | -0.8 | -1.7 | -2.6 | -3.5 | -4.4
インバー合金 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 3.6
インバー特性原理
何故36%Ni付近で熱膨張が低いのかというと、
金属材料の熱伸び
インバー材は磁歪による収縮も同時に起こる
インバー材
＋
－
打ち消し合う

## Slide 40
SHINHOKOKU STEEL CO.
熱膨張と自発体積磁気ひずみによる
インバー特性の出現
温度，Ｔ/K
体積膨張率，⊿Ｖ/Ｖ
体積磁気ひずみ
結晶の格子振動による熱膨張(＋)
自発磁化の減少により体積収縮(－)
＝ 低熱膨張性が発現
温度の上昇に伴う磁気秩序、つまり自発磁化の減少により体積収縮する
体積磁気ひずみ
結晶の格子振動

## Slide 41
Ni% 32.27 |  | Ni% 34.15 | 
Ni% 34.38 |  | Ni% 34.68 | 
Ni% 34.83 |  | Ni% 35.15 | 
マルテンサイト
SHINHOKOKU STEEL CO.

## Slide 42
経年変化測定光源
波長安定化He-Neレーザー(633nm)
波長安定化Nd:YAGレーザー(532nm)
波長安定化Rb:半導体レーザー(780nm) 三波長を用いた合致法による絶対測定
経年変化の不確かさ 0.05×10-6
極低温熱膨張測定光源
波長安定化He-Neレーザー？
経年変化の不確かさ 0.0X×10-6